激光测距及雷达系统用滤光片

大恒薄膜中心提供宽角度、深截止近红外带通滤光片，是测距仪和激光雷达系统中的关键部件。该产品在激光和LED输出波长具有极高透过率及良好的信噪比。

- 高透过率

- 深截止

- 高陡度

- 宽入射角

标准产品

| 中心波长 (nm) | 半带宽 (nm) | 峰值透过率（%） | 截止深度 | 入射角度 | 尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 900±15 | <39 | T>90%@885-915nm | OD4@UV-1200nm | 0±20° | As required |
| 905±5 | 48±5 | T>90% | OD4@UV-1200nm | 0±20° | As required |
| 905±5 | 85±5 | T>90% | OD4@UV-1200nm | 0±20° | As required |
| 1064±5 | <40 | T>90% | OD4@UV-1200nm | 0±20° | As required |
| 1064±2 | 10±2 | T>90% | OD4@UV-1200nm | 0±20° | As required |
| 1550±5 | 60±5 | T>90% | OD4@UV-1800nm | 0±20° | As required |
| 1575±2 | <10 | T>90% | OD4@UV-1800nm | 0±20° | As required |
| 1575±5 | 60+/-5 | T>90% | OD4@UV-1800nm | 0±20° | As required |